Техническая спецификация на материал

Комполен

Композиционный материал на основе полиолефинов

Комполен ПП-МН-40-2

40% минералонаполненный гомополимер полипропилена

| Свойство | Стандарт испытаний | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Физико-механические |  |  |  |
| Плотность | ГОСТ 15139 | кг/м3 | 1250 |
| Предел текучести при растяжении | ГОСТ 11262 | МПа | 22 |
| Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262 | % | 50 |
| Модуль упругости при изгибе | ГОСТ 9550 | МПа | 2300 |
| Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом при +230С | ГОСТ 19109 | кДж/м2 | 3,5 |
| Теплофизические |  |  |  |
| Температура плавления | ГОСТ 21553 | 0С | 162 |
| Температура изгиба под нагрузкой 1,8 МПа | ГОСТ 12021 | 0С | 58 |
| Температура размягчения по Вика при нагрузке 50Н | ГОСТ 15088 | 0С | 98 |
| Технологические |  |  |  |
| Показатель текучести расплава (2300С, 2,16кг) | ГОСТ 11645 | г/10мин | 8-10 |
| Усадка при литье | ГОСТ 18616 | % | 0,8-1,2* |
| Параметры переработки |  |  |  |
| Температура формы |  | 0С | 60 |
| Температура литья |  | 0С | 230-250 |
| Температура сушки |  | 0С | 80 |
| Время сушки |  | ч | 2 |

Примечание:

*- данные по усадке являются среднестатистическими значениями; при проектировании литьевых форм следует учитывать, что величина усадки зависит от параметров литья, формы и размеров изделия, а так же от расположения, конструктивных особенностей и размеров литниковых каналов.

Информация, содержащаяся в данной технической спецификации, носит справочный характер.

ООО «РосАвтоПласт», Россия, 445004, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Базовая, 40

Тел./Факс: +7 (8482) 698-200, 266-066

E-mail: rosavtoplast@bk.ru

40% минералонаполненный гомополимер полипропилена, плотность 1,25 г/см3, ПТР (2300С/2,16кг) – 8-10 г/10 мин. Марка разработана для изготовления водозаборника стиральной машины.

Выпускается по ТУ 2211-007-26941562-2006.

# Text boxes

РосАвтоПласт