Техническая спецификация на материал

Комполен

Композиционный материал на основе полиолефинов

Комполен ПП-ТН-15-1АП

15% минералонаполненный антиперированный полипропилен

| Свойство | Стандарт испытаний | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Физико-механические |  |  |  |
| Плотность | ГОСТ 15139 | кг/м3 | 1350 |
| Прочность при растяжении | ГОСТ 11262 | МПа | 22 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | ГОСТ 4648 | МПа | 35 |
| Модуль упругости при изгибе | ГОСТ 9550 | МПа | 2200 |
| Ударная вязкость по Шарпи образца без надреза при +230С | ГОСТ 4647 | кДж/м2 | 20 |
| Теплофизические |  |  |  |
| Температура плавления | ГОСТ 21553 | 0С | 160 |
| Температура изгиба под нагрузкой 0,45 МПа | ГОСТ 12021 | 0С | 120 |
| Температура изгиба под нагрузкой 1,8 МПа | ГОСТ 12021 | 0С | 70 |
| Технологические |  |  |  |
| Категория стойкости к горению (на образцах толщиной 2мм) | ГОСТ 28157 |  | ПВ-0 |
| Показатель текучести расплава (2300С, 2,16кг) | ГОСТ 11645 | г/10мин | 3-10 |
| Усадка при литье | ГОСТ 18616 | % | 0,8-1,1* |
| Параметры переработки |  |  |  |
| Температура формы |  | 0С | 60 |
| Температура литья |  | 0С | 230 |
| Температура сушки |  | 0С | 80 |
| Время сушки |  | ч | 2 |

Примечание:

*- данные по усадке являются среднестатистическими значениями; при проектировании литьевых форм следует учитывать, что величина усадки зависит от параметров литья, формы и размеров изделия, а так же от расположения, конструктивных особенностей и размеров литниковых каналов.

Информация, содержащаяся в данной технической спецификации, носит справочный характер.

ООО «РосАвтоПласт», Россия, 445004, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Базовая, 40

Тел./Факс: +7 (8482) 698-200, 266-066

E-mail: rosavtoplast@bk.ru

15% минералонаполненный антиперированный полипропилен, плотность 1,35 г/см3, ПТР (2300С/2,16кг) – 3-10 г/10 мин. Марка характеризуется стойкостью к горению ПВ-0.

Выпускается по ТУ 2211-005-26941562-2006.

# Text boxes

РосАвтоПласт