Техническая спецификация на материал

Мегаамид

Композиционный материал на основе полиамида 6.

Мегаамид ПА6-Э1

Эластифицированный полиамид 6, ударопрочный

| Свойство | Стандарт испытаний | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Физико-механические |  |  |  |
| Плотность | ГОСТ 15139 | кг/м3 | 1080 |
| Прочность при растяжении | ГОСТ 11262 | МПа | 50 |
| Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262 | % | 50 |
| Модуль упругости при изгибе | ГОСТ 9550 | МПа | 1700 |
| Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом при +230С | ГОСТ 19109 | кДж/м2 | 50 |
| Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом при +230С | ГОСТ 4647 | кДж/м2 | 25 |
| Теплофизические |  |  |  |
| Температура плавления | ГОСТ 21553 | 0С | 215 |
| Температура изгиба под нагрузкой 0,45 МПа | ГОСТ 12021 | 0С | 120 |
| Электрофизические |  |  |  |
| Электрическая прочность | ГОСТ 6433.3 | кВ/мм | 22 |
| Технологические |  |  |  |
| Усадка при литье | ГОСТ 18616 | % | 1,0-1,2* |
| Параметры переработки |  |  |  |
| Температура формы |  | 0С | 60 |
| Температура литья |  | 0С | 260-270 |
| Температура сушки |  | 0С | 85 |
| Время сушки |  | ч | 2-4 |
| Содержание влаги перед переработкой |  | % | 0,1-0,2 |

Примечание:

*- данные по усадке являются среднестатистическими значениями; при проектировании литьевых форм следует учитывать, что величина усадки зависит от параметров литья, формы и размеров изделия, а так же от расположения, конструктивных особенностей и размеров литниковых каналов.

Информация, содержащаяся в данной технической спецификации, носит справочный характер.

ООО «РосАвтоПласт», Россия, 445004, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Базовая, 40

Тел./Факс: +7 (8482) 698-200, 266-066

E-mail: rosavtoplast@bk.ru

Эластифицированный полиамид 6, плотность 1,08 г/см3 , ударопрочный.

Выпускается по ТУ 2211-004-70926808-2006.

# Text boxes

РосАвтоПласт