Техническая спецификация на материал

Мегаамид

Композиционный материал на основе полиамида 6.

Мегаамид ПА-СН30-3Т

30% стеклонаполненный полиамид 6, с повышенной ударной вязкостью и усиленной термостабилизацией.

| Свойство | Стандарт испытаний | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Физико-механические |  |  |  |
| Плотность | ГОСТ 15139 | кг/м3 | 1330 |
| Прочность при растяжении | ГОСТ 11262 | МПа | 150 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | ГОСТ 4648 | МПа | 210 |
| Модуль упругости при изгибе | ГОСТ 9550 | МПа | 7000 |
| Ударная вязкость по Шарпи образца без надреза при +230С | ГОСТ 4647 | кДж/м2 | 70 |
| Теплофизические |  |  |  |
| Температура плавления | ГОСТ 21553 | 0С | 220 |
| Температура изгиба под нагрузкой 1,8 МПа | ГОСТ 12021 | 0С | 207 |
| Водопоглощение в воде (230С, 24ч) | ГОСТ 4650 | % | 0,7 |
| Технологические |  |  |  |
| Усадка при литье | ГОСТ 18616 | % | 0,3-0,6* |
| Параметры переработки |  |  |  |
| Температура формы |  | 0С | 70-80 |
| Температура литья |  | 0С | 260-270 |
| Температура сушки |  | 0С | 85 |
| Время сушки |  | ч | 2-4 |
| Содержание влаги перед переработкой |  | % | 0,1-0,2 |

Примечание:

*- данные по усадке являются среднестатистическими значениями; при проектировании литьевых форм следует учитывать, что величина усадки зависит от параметров литья, формы и размеров изделия, а так же от расположения, конструктивных особенностей и размеров литниковых каналов.

Информация, содержащаяся в данной технической спецификации, носит справочный характер.

ООО «РосАвтоПласт», Россия, 445004, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Базовая, 40

Тел./Факс: +7 (8482) 698-200, 266-066

E-mail: rosavtoplast@bk.ru

30% стеклонаполненный полиамид 6, плотность 1,33 г/см3 , обладает повышенной ударной вязкостью и усиленной термостабилизацией.

Выпускается по ТУ 2211-003-70926808-2005.

# Text boxes

РосАвтоПласт